# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДЕРЕВА

1. Изделия должны производиться в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологической документации.

2. Влажность древесины 12÷14%.

3. Изделия производятся из древесины хвойных пород .

4. В зависимости от качества древесины изделия подразделяются на сорта Экстра, Прима, АВ, ВС.

5. Нормы ограничения пороков древесины должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Нормы ограничения пороков по сортам Таблица

| Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Экстра | Сорт Прима | Сорт АВ | Сорт ВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 .Сучки светлые здоровые, в т.ч. с трещинами, включая темные здоровые сучки | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не ограничиваются | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах |
| 2. Черные сучки максимальным диаметром до 8мм | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются в кол-ве не более 1шт на 1м. На оборотной стороне не ограничиваются | Допускаются на лицевой и оборотной стороне без ограничения | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах без ограничений |
| 3. Черные сучки частично сросшиеся и несросшиеся, диаметром свыше 8мм | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются в кол-ве не более 1шт на 1м.На оборотной стороне не ограничиваются | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах |
| 4. Трещины несквозные | На лицевой стороне допускаются шириной не более 0,5мм длиной не более 50мм На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются шириной не более 1 мм длиной не более 100мм. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются шириной не более 1,5мм длиной не более 150мм. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются шириной не более 3,0 мм суммарной длиной не более 1/3 длины изделия. На оборотной стороне не учитываются |
| 5. Смоляные пятна и полосы | Не допускаются | Не допускаются | Частично допускаются | Частично допускаются |
| 6. Отверстия от выпавших сучков | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускается 1 шт на 1 м/п диаметром не более 20 мм |
| 7. Смоляные карманы | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне допускаются шириной не более Змм длиной не более 50мм. На оборотной стороне не учитываются | На лицевой стороне Допускаются шириной не более 5мм длиной не более 100мм | На лицевой стороне допускаются шириной не более 30 мм и длиной не более 200 мм |
| 8. Сердцевина | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается | Допускается на лицевой и оборотной стороне | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах |
| 9. Синева | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается | На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитывается | Допускается | Допускается |
| 10. Непрострог | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Допускается на лицевой стороне до 10% площади, на не лицевой стороне не ограничивается |
| 11.Механические повреждения. | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной глубиной до 5 мм не учитываются. | На лицевой стороне не допускаются. На оборотной глубиной до 5 мм не учитываются. | На лицевой стороне допускаются глубиной до 5 мм, размером 3 х 10 мм в количестве 1 шт. на 1м´. На оборотной не учитываются. | На лицевой стороне допускаются глубиной до 5 мм, размером 5 х 20 мм в количестве 2 шт. на 1м´. На оборотной не учитываются. |